Регистрационное удостоверение

ФСР 2010/08042 от 22.06.2010 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению цемента стеклоиономерного 
для детской стоматологии «Стомалит-Д»

НАЗНАЧЕНИЕ

«Стомалит-Д» предназначен для пломбирования  кариозных  полостей всех классов временных зубов, кариозных  полостей III и V классов постоянных  зубов, некариозных поражений тканей зуба. Может быть использован в качестве подкладочного материала под все виды пломб.

СВОЙСТВА

«Стомалит-Д» относится к классу стеклянных иономерных цементов и состоит из порошка – тонкодисперсного алюмофторсиликатного  стекла и жидкости  – водного раствора полиакриловой  кислоты. Обладает химической  адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание «Стомалита-Д» производят  на гладкой  стороне сухой стеклянной пластины или на листе из блокнота для замешивания пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18–23)° С. При  температуре в помещении  выше +25° С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции рекомендуется соотношение: на 2 мерника порошка  – 1 капля жидкости.  В зависимости  от области применения  «Стомалита-Д» допускается изменение соотношения  порошка  и жидкости  для получения цементного теста требуемой консистенции. Сначала с жидкостью  смешивают половину  порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями  до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания 30–60 сек. Время использования смеси 1,5–2 мин.

При глубоком кариесе необходима прокладка на основе гидроокиси кальция. Допускается заполнение полости «Стомалитом-Д» в 2–3 приема. Время твердения пломбы в  полости  рта  4–6  минут.  После  полного  отверждения  материала проводится окончательное моделирование и полировка пломбы. После завершения работы желательно покрыть поверхность пломбы защитным лаком, предохраняющим пломбу от воздействия влаги в процессе твердения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект «Стомалит-Д» содержит:

Порошок     Цвет А2 ............................ 15 г (1 банка)

Цвет АЗ ............................ 15 г  (1 банка)

Жидкость .............................................. 13 г (1 флакон)

Мерная ложка для порошка  ................. 1 шт.

Блокнот для замешивания ..................... 1 шт.

Инструкция по применению ................ 1 шт.

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Комплект «Стомалит-Д» хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25°С. Флаконы с жидкостью  и банки с порошком  должны храниться плотно закрытыми.

Гарантийный срок годности  комплекта  «Стомалит-Д» – 1 год  с даты изготовления при соблюдении условий хранения.