Регистрационное удостоверение

№ ФСР 2010/08042 от 22.06.2010 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению цемента стеклоиономерного – герметика для

закрытия углублений и фиссур зубов «Стомасил-СПб»

НАЗНАЧЕНИЕ

Цемент «Стомасил-СПб» предназначен для изолирования углублений и фиссур жевательных зубов с целью профилактики кариеса в детской стоматологии и изолирования поверхности зубов при наличии сильно обнаженной шейки зуба. Допустимо использование в качестве подкладочного материала.

СВОЙСТВА

«Стомасил-СПб» относится к классу стеклянных иономерных цементов и состоит из порошка – тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости затворения – водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный  эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание «Стомасила-СПб» производят на гладкой стороне сухой стеклянной пластины или на листе из блокнота для замешивания  пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18 – 23) °С. При температуре в помещении выше +25 °С пластину следует охладить.  Для получения цементного теста нормальной консистенции следует соблюдать соотношение: на 1 мерник порошка – 1 капля жидкости. Сначала  с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания – 30…60 с. Фиссуру очищают, высушивают и закрывают свежеприготовленной смесью. Время использования смеси 1,5 – 2 мин. Время твердения материала в полости рта 5 – 7 минут.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект «Стомасила-СПб» содержит:

Порошок	– 20 г (1 банка)

Жидкость затворения	– 13 г (1 флакон)

Мерная ложка для порошка	– 1 шт.

Блокнот для замешивания	– 1 шт.

Инструкция по применению	– 1 шт.

ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Комплект «Стомасил-СПб» хранить в сухом месте при температуре от +5 до 25°С. Флаконы с жидкостью и банки с порошком должны храниться плотно закрытыми.

Гарантийный срок годности комплекта «Стомасил-СПб»  – 1 год с даты изготовления при  соблюдении условий хранения